MEMORIAL DESCRITIVO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA C.B.U.Q.

- PESQUISA:

A Avenida Francisco Afonso Filho, o trecho de 1.338,00 metros quadrados, dando continuidade à pavimentação asfáltica que deverá ser objeto de analise mais detalhada quanto a:

- Nivelamento - verificação de nivelamento atual e alteração se necessário visando o escoamento de águas pluviais.

- Largura - de acordo com a proposta apresentada será de 8,00 metros em toda a sua extensão (considerando a largura das sarjetas), caso haja dificuldades em manter esta dimensão, antes da execução dos serviços de locação, a empresa contratada deverá comunicar por escrito, à prefeitura municipal.

- Pesquisas de interferências – a empresa contratada deverá verificar “in-loco” a existência de redes de telefonia, esgoto e ramais, águas e ramais, galerias de águas pluviais, tubos de passagens, caixas, etc...

- PREPARO DE CAIXA:

O serviço consiste em escavar, carregar e transportar para um local de “bota – fora”, designado pela prefeitura municipal, todo o material que mediante teste, não apresente características granulométricas e de compactação exigidas para servir de base para o pavimento em asfáltico e recomposta com solo argiloso.  A escavação para preparo da caixa não deverá exceder a largura L= +30 cm, conforme secção transversal.

- CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TERRA:

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida (que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, são adequadas para servir a base de pavimento asfáltico.

OBS: A carga de terra para a utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no máximo 25%.

- REGULARIZAÇÃO:

Nos serviços de regularização da base, caso haja necessidade de aterro, este deverá ser feito em camadas de no máximo 20 cm, compactados através de compactadores autopropulsores, progressivamente das bordas para o centro, até atingir o grau de compactação de 95% do proctor modificado. O solo original do leito carroçável poderá sofrer uma mistura de até 50% de solo argiloso. Nos locais inacessíveis para os compactadores autopropulsores, deverão ser utilizados compactadores manuais de placa vibratória.

- IMPRIMAÇÃO E PINTURA DE LIGAÇÃO

De acordo com as normas técnicas: NBR-12950/93 e EB-1686/93. Pode ser empregado asfalto diluído tipo CM-30. A escolha do material deverá ser feita em função da textura do material da base. A taxa de aplicação será aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser determinada experimentalmente no canteiro de obras, devendo variar, em media 1,2 L/M².

Após a perfeita conformação geométrica da base, procede-se a varredura da superfície de modo a eliminar o pó e o material solto existente, a seguir aplicar o material betuminoso. O material não deverá ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver a baixo de 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se imprimar a pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível com o transito no local fechado.

Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente corrigida, e na ocasião da aplicação do material betuminoso, a base deve se encontra levemente úmida. Após a perfeita conformação geométrica da camada que irá receber a pintura de ligação, (com utilização de RR-1C na taxa de aplicação deve ser próxima a 0,4 litros por metro quadrado, recomendando uma diluição na proporção volumétrica de 1 para 1) procede-se a varredura da superfície de moda a eliminar o pó e e o material solto existente, a seguir, aplica-se o material betuminoso. O material não deverá ser distribuído quando a temperatura ambiente estiver a baixo de 10ºC, ou em dias chuvosos, ou quando esta estiver eminente. Deve-se executar a pintura de ligação a pista inteira, em um mesmo turno de trabalho e deixá-la, sempre que possível com o transito no local fechado. Qualquer falha na aplicação do material betuminoso deve ser imediatamente.

- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

CBUQ é o revestimento flexível resultante da mistura a quente, em uma usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida a quente, A espessura mínima permitida da camada de massa asfáltica é de 4 cm aplicado.

A execução de serviços dos serviços de pavimentação asfáltica com CBUQ, deverá ser de acordo com as normas técnicas.

- GUIAS, SARJETAS DE CONCRETO, SINALIZAÇÃO

Tipo: Moldadas “in-loco”, através de processo mecânico, por extrusão;

Seção: Perfil-45;

Preparo do terreno: O local deverá ser previamente compactado com compactador manual de placa vibratória ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação de 95% do proctor normal.

O deságüe das sarjetas será através de “sangras”, sob o terreno natural.

Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser feita em camadas de até 20 cm.

Material: Concreto pré-misturado, com consumo de cimento 250 kg/m³.

Toda a sinalização no trecho da obra será em pintura da área asfaltada, para pedestres e veículos, e as sinalizações verticais serão em placas reflexivas de “PARE”. Nos pontos indicados no projeto.

- OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES

O deságües das águas será através de sangras finalizadas com escadas hidráulicas, que serão construídas sob a responsabilidade do município, não fazendo parte dos serviços listados neste projeto.

A sinalização da via pavimentada deverá obedecer a projeto especifico já incorporado a este projeto de pavimentação.

Desterro do Melo, 11 de Fevereiro de 2022.

_________________________________________

Luiz Fernando dos Santos Resende

Engenheiro Civil – CREA Nº 203.460/D